## Slide 1
PET 在四种溶剂中的 openCOSMO-RS 溶解度预测
最新结果汇总：GVL、NMP、CH2O2/甲酸、ISOPROPANOL；10 个 PET 构型，T = 298.15 K
MD 构型
1-10 ns PET 三聚体
>
ORCA
优化 + COSMORS 单点
>
openCOSMO-RS
.orcacosmo -> ln(gamma)
>
溶解度
x 与 g/g solvent
建议主表采用 g/g_iter：NMP 的无限稀释近似在 5/10 个构型中给出 x_inf_raw > 1，导致 g/g_inf 为 inf，不能直接平均。
数据来源：job/pet_1_10ns_solubility_results 与 job/pet_extra_solvent_solubility_results

## Slide 2
核心结论
按平均 g/g_iter 排序：NMP > GVL > ISOPROPANOL > CH2O2/甲酸
GVL
0.104
NMP
0.824
CH2O2 / 甲酸
0.00108
ISOPROPANOL
0.0212
NMP 预测溶解能力最高；GVL 次之；异丙醇明显低于 GVL；甲酸在本模型下对 PET 的溶解度最低。
指标：10 个 PET 构型的 g PET / g solvent，采用迭代解 g/g_iter

## Slide 3
四种溶剂汇总表
单位：g PET / g solvent；按用户指定顺序排列
溶剂 | mean | median | stdev | min | max
GVL | 0.104234 | 0.0908393 | 0.0614768 | 0.0370745 | 0.193411
NMP | 0.823519 | 0.787777 | 0.269335 | 0.417751 | 1.17855
CH2O2 / 甲酸 | 0.00108275 | 0.000530804 | 0.00115198 | 3.34207e-05 | 0.00288648
ISOPROPANOL | 0.0212363 | 0.0137009 | 0.0212108 | 0.00208687 | 0.0597201
采用 g/g_iter；T = 298.15 K；PET: DeltaHfus = 54.3 J/g, Tfus = 533.15 K

## Slide 4
为什么 NMP 不建议用 g/g_inf 平均值
无限稀释近似可以筛选趋势，但在高溶解度体系可能越界
溶剂 | g/g_inf mean | g/g_iter mean | g/g_inf 非有限值 | 建议
GVL | 0.139753 | 0.104234 | 0/10 | inf/iter 均可报告
NMP | 4.74078 | 0.823519 | 5/10 | 看 iter
CH2O2 / 甲酸 | 0.00106682 | 0.00108275 | 0/10 | inf/iter 均可报告
ISOPROPANOL | 0.0203421 | 0.0212363 | 0/10 | inf/iter 均可报告
当 x_inf_raw >= 1 时，x_solvent = 1 - x_solute 接近 0，g/g 的换算会发散。因此 NMP 的非迭代 g/g_inf 不应作为平均比较值。
脚本：job/orca_full_workflow/14_calculate_pet_extra_solvents_solubility.py

## Slide 5
计算公式与单位换算
openCOSMO-RS 给出 ln(gamma)，溶解度由固液平衡方程得到
ln(x) + ln(gamma) = - DeltaH_fus / R * (1/T - 1/T_fus)
非迭代：使用无限稀释 ln(gamma_inf)，x_inf = exp(rhs - ln(gamma_inf))。
迭代：求解 ln(gamma(x)) + ln(x) - rhs = 0，得到 x_iter。
质量比：g/g = x_solute * M_solute / [(1 - x_solute) * M_solvent]。
本次 PET 三聚体摩尔质量：638.5722 g/mol；DeltaHfus = 54.3 J/g = 34.6745 kJ/mol。
依据：openCOSMO-RS OPI Docs 溶解度示例；本地脚本 12 与 14

## Slide 6
文件和脚本索引
整理后的目录结构中，正式计算都在 job 下
内容 | 路径
GVL/甲酸汇总 | job/pet_1_10ns_solubility_results/*.csv
NMP/异丙醇汇总 | job/pet_extra_solvent_solubility_results/*.csv
PET 02-10 ns COSMO 文件 | job/pet_02_10ns_cosmors_package/*.orcacosmo
小分子 COSMO 文件 | job/pet_cosmors_hpc_package 与 job/pet_extra_solvent_cosmors_package
重算 GVL/甲酸 | python job/orca_full_workflow/12_calculate_pet_1_10ns_solubility.py
重算 NMP/异丙醇 | python job/orca_full_workflow/14_calculate_pet_extra_solvents_solubility.py
目录说明：README_folder_layout.md